湖北省地方标准

DB42

DB42/T 268—2011

蒸压加气混凝土砌块工程技术规程

Technical specification for blocks engineering of autoclaved

aerated concrete

(征求意见稿)

2011-××-××发布

2012-××–××实施

湖北省质量技术监督局

湖北省住房和城乡建设厅

技术监督局厅 联合发布

联合发布

前  言

根据湖北省质量技术监督局、湖北省住房和城乡建设厅《关于下达2010年湖北省地方标准项目计划的通知》鄂质监标2010[40号]的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本规程。

本规程的主要内容是：1.总则；2.术语、符号；3.基本规定；4.材料及材料计算指标；5. 砌体结构计算；6.热工设计；7.建筑构造；8.砌块施工；9.质量验收与检验。

本规程修订的主要技术内容是：

1.本规程增加涵盖了蒸压砂加气混凝土砌块（即水泥、石灰、砂蒸压加气混凝土）。

2.为适应建筑节能形势的要求，根据《武汉市城市圈低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559—2009增加了蒸压加气混凝土砌块自保温墙热工设计。

3.增加了蒸压加气混凝土砌块砌体结构设计计算。

4.增加了蒸压加气混凝土砌块作屋面保温隔热层构造做法。

5.为解决蒸压加气混凝土砌块承重墙、砌块自保温墙、砌块填充墙的功能要求，分别规定了相应的专用砌筑砂浆、抹面砂浆及其材料性能指标。

6.为了解决抹灰裂缝，通过调研和总结经验，在抹灰材料、施工工艺及构造措施方面，提出了相应规定。

7.根据湖北武汉地区工程实践和气候特点，将砌块上墙含水率定为小于20%，含水率以表面8～10㎜。

8.规程增加了质量验收与检测。

9.规程增加了蒸压加气混凝土砌块墙耐火性能指标。

本规程由湖北省住房和城乡建设厅负责管理，由武汉市墙体材料改革办公室负责具体内容的解释。

本规程主编单位：武汉市墙体材料改革办公室

本规程参编单位：武汉土木建筑学会建筑材料专业委员会

武汉市建设科学技术委员会新型建材与建筑节能专业委员会

武汉建工股份有限公司

武汉建工科研设计有限公司

武汉和平硅酸盐制品有限公司

本规程主要起草人：

本规程主要审查人员：

蒸压加气混凝土砌块工程技术规程

目 次

- 总则  ………………………………………………………………………………5

2  术语、符号  ………………………………………………………………………6

2.1术语  ……………………………………………………………………………6

2.2符号  ……………………………………………………………………………9

3. 基本规定  …………………………………………………………………………11

4. 材料及材料计算指标  ……………………………………………………………11

4.1材料  ……………………………………………………………………………11

4.2 材料计算指标  …………………………………………………………………12

5. 砌体结构计算  ……………………………………………………………………14

6  热工设计  …………………………………………………………………………17

6.1 一般规定  ………………………………………………………………………17

6.2 热工设计  ………………………………………………………………………17

7  建筑构造  …………………………………………………………………………20

7.1 一般规定  ………………………………………………………………………20

7.2 建筑构造措施   …………………………………………………………………20

8  砌块施工 …………………………………………………………………………22

8.1 一般规定  ………………………………………………………………………22

8.2 砌块砌筑施工  …………………………………………………………………22

8.3 墙体抹灰施工  …………………………………………………………………23

8.4 屋面工程  ………………………………………………………………………24

9  质量验收与检验 …………………………………………………………………25

9.1 主控项目  ………………………………………………………………………25

9.2 一般项目  ………………………………………………………………………25

9.3 验收资料  ………………………………………………………………………25

附录A   蒸压加气混凝土隔墙隔声性能  …………………………………………27

附录B   蒸压加气混凝土砌块耐火性能  …………………………………………28

本规程用词说明  ……………………………………………………………………29

附：条文说明  ………………………………………………………………………30

蒸压加气混凝土砌块工程技术规程

- 总 则

1.0.1 为了在建筑工程中积极推广应用蒸压加气混凝土砌块（以下简称砌块），推进

墙体革新与建筑节能，做到技术先进、安全可靠、经济合理、防治墙体裂缝，提高工

程质量，制订本规程。

1.0.2 本规程适用于建筑工程砌块非承重墙、砌块承重墙、砌块自保温墙及屋面保温

隔热层的设计、施工与质量验收。

1.0.3 砌块质量应符合国家标准《蒸压加气混凝土砌块》GB11968及有关标准的规定。

1.0.4 应用本规程同时，还应符合国家及地方现行有关标准的规定。

2   术语、符号

2.1  术 语

2.1.1  蒸压加气混凝土砌块autoclaved  aerated  concrete  blocks

以硅质材料和钙质材料为主要原料，掺加发气剂，经加水搅拌、浇注成型、预养切割、高压蒸汽养护等工艺制成的多孔砌块。

2.1.2  专用砂浆 special  mortar

由胶结料、细集料、掺加料、外加剂和水配制而成，专门用于蒸压加气混凝土砌块的砌筑和抹面的砂浆。

2.1.3  托贝莫来石 tobermorite

氧化钙类、二氧化硅类材料在110℃～200℃水热压蒸条件下生成的一种层状结构水化产物。

化学式为C5S6·aq;结构式为Ca5(Si6O18H2)4H2O,晶胞参数a=11.3Å　b=7.3Å　C=22.6Å。

2.1.4  干密度 dry density

砌块试件在105℃温度下烘至恒重测得的单位体积的质量。

2.1.5  砂浆饱满度 full  degree  of  mortar  at  bed  joint

砌体砌筑后，块体底面实际粘结砂浆的面积与砌块底面积的比值。以百分数表示。

2.1.6  通缝 continuous  seam

砌体中，上下皮块材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。

2.1.7  非承重墙  non-load-bearing wall; partition

只承受墙自重不承受建筑结构荷载的墙。

2.1.8  砌块自保温墙  block for interior thermal insulation of the wall

采用蒸压加气混凝土砌块和专用保温砂浆砌筑、能满足建筑外围护结构热工设计指标要求的单一砌块墙体。

2.2  符  号

2.2.1  材料性能

ΑXX——加气混凝土强度等级；

E——加气混凝土砌体弹性模量；

——加气混凝土出釜强度等级代表值；

fc——抗压强度设计值；

fck——抗压强度标准值；

ft——抗拉强度设计值；

ftk——抗拉强度标准值；

fv——沿砌体通缝截面抗剪强度设计值；

ρo——干密度；

λ——导热系数；

S24——蓄热系数；

2.2.2  作用、作用效应、几何参数

N——轴向压力设计值；

V——剪力设计值；

A——截面积；

Ab——垫板面积；

e——轴向力的偏心矩；

H0——受压构件的计算高度；

h1——砌块高度；

l1——砌块长度；

2.2.3  计算参数

μ1——非承重墙[β]的修正系数;

μ2——有门窗洞口时的墙[]修正系数；

C——块形修正系数；

γ0——结构重要性系数；

γf——材料分项系数；

R——构件的承载力设计值；

S——构件的荷载效应组合的设计值；

ϕ——受压构件的纵向弯曲系数；

α——轴向力的偏心影响系数。

3  基 本 规 定

3.0.1  在下列情况时，不得采用砌块:

1.建筑物防潮层以下的内外墙；

2.长期处于浸水和化学侵蚀环境；

3.砌块墙体表面温度经常处于80℃以上的部位。

3.0.2  砌块施工时砌块产品的龄期不应小于28天，砌块砌筑时的含水率宜小于20%。

3.0.3  砌块应采用专用砂浆砌筑，非承重砌块墙砂浆强度等级应不低于M3.0，承重

砌块墙砂浆应不低于M5.0。

3.0.4  非承重砌块墙（包括砌块自保温墙）所用砌块的干密度级别不宜大于B06级、外墙砌块强度不宜小于A3.5（3.5 Map），内墙砌块不宜小于A2.5（2.5 Map）。承重墙砌块强度等级不应小于A5.0。

3.0.5  砌块用作建筑外墙时，应做饰面防护层。

3.0.6  砌块作为承重墙体的房屋，应采用横墙承重结构，横墙间距不宜超过4.2m，

宜使横墙对正贯通。每层每开间均应设置现浇钢筋混凝土圈梁。

3.0.7  砌块横墙承重房屋总层数与总高度的限值应符合表3.0.7的规定。

表3.0.7  砌块横墙承重房屋总层数与总高度（m）限制

| 砌块强度级别 | 抗震设防烈度（度） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 |
| A5.0 | 5/16 | 5/16 | 4/13 |
| A7.5 | 6/19 | 6/19 | 5/16 |

注:  房屋承重墙砌块的最小厚度不宜小于250㎜。

    - 抗震设防地区，砌块承重墙应在内外墙交接处设置拉结钢筋，沿墙高度600

㎜应配置2Φ6钢筋，伸入墙内的长度不应小于1000㎜，且每开间均应设置混凝土构造柱。非抗震设防地区，砌块房屋的圈梁、构造柱设置参照地震区的要求适当放宽，但房屋顶层应设置圈梁，房屋四角必须有构造柱，构造柱与砌块的相接处应有拉结筋连接。

在钢筋混凝土结构中的填充墙，应符合下列要求：填充墙应沿框架柱每隔600㎜左右设2Φ6钢筋，伸入墙内的长度为700㎜；当墙长≥5m时，墙顶与梁板应有拉结；当墙长≥8m或等于层高2倍时，应在墙的中段增设构造柱；当墙高≥4m时，墙体半高处宜设置与柱或剪力墙连接的通长水平系梁。

3.0.9  砌块承重的房屋伸缩缝的间距不宜大于40m。

3.0.10  不宜用加气混凝土砌块做独立柱承重。支承梁的加气混凝土砌块墙段，必须

有混凝土垫块；当有圈梁时，应将圈梁与混凝土垫块浇成整体。

3.0.11  楼、屋盖的钢筋混凝土梁应与墙、柱或圈梁有可靠的连接。

3.0.12  砌块承重墙上的门窗洞口，不得采用无筋砌块过梁；过梁支承长度每侧不应

小于240mm。

4  材料及材料计算指标

4.1 材 料

4.1.1  砌块的抗压强度、干燥收缩值、抗冻性、导热系数、尺寸允许偏差和外观质

量应符合产品质量标准的要求。

4.1.2  砌块中水化产物及微观结构，应为托贝莫来石(tobermorite)和低钙水化酸钙

[C—S—H]为主。

4.1.3  砌块的干密度级别、强度、干燥收缩值、抗冻性和导热系数见表4.1.3

表4.1.3砌块的干密度级别、强度、干燥收缩值、抗冻性和导热系数

| 干密度级别 |  | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度（㎏/m3） |  | 400～425 | 500～525 | 600～625 | 700～725 | 800～825 |
| 强度级别 |  | A2.0 | A3.5～2.5 | A5.0～3.5 | A7.5～5.0 | A10.0～7.5 |
| 干燥收缩值 | 标准法/(㎜/m) ≤ | 0.50 |  |  |  |  |
|  | 快速法/(㎜/m) ≤ | 0.80 |  |  |  |  |
| 导热系数（干态）/[W/(m·k)]≤ |  | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |

4.1.4  砌块的立方体抗压强度见表4.1.4

4.1.4砌块的立方体抗压强度

| 强度级别 | 立方体抗压强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值不小于 | 单组最小值不小于 |
| A2.0 | 2.0 | 1.6 |
| A2.5 | 2.5 | 2.0 |
| A3.5 | 3.5 | 2.8 |
| A5.0 | 5.0 | 4.0 |
| A7.5 | 7.5 | 6.0 |
| A10.0 | 10.0 | 8.0 |

4.1.5  砌块的砌筑砂浆与抹面砂浆性能应符合表4.1.5—1～4.1.5—3规定：

表4.1.5—1砌块保温墙砌筑砂浆性能

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 均匀性% |  | ≤5 |
| 干密度（㎏/m3） |  | ≤800 |
| 导热系数/（W/（m·K）） |  | ≤0.2 |
| 蓄热系数/（W/（m2·K）） |  | ≥1.5 |
| 线性收缩率/% |  | ≤0.3 |
| 压剪粘结强度/ MPa （与水泥砂浆块） | 原强度 | ≥0.2 |
|  | 耐水强度 |  |
| 抗压强度/ MPa |  | ≥3.0 |
| 软化系数 |  | ≥0.8 |
| 燃烧性能 |  | 不应低于A2级 |
| 放射性 |  | 内照指数不大于1.0；外照指数均不大于1.0 |
| 抗冻性 |  | 质量损失≤5%，强度损失≤20% |

表4.1.5—2砌块承重墙砌筑砂浆性能

| 项 目 | 砌 筑 砂 浆 |
| --- | --- |
| 干密度 ㎏/m3 | ≤1800 |
| 分层度 ㎜ | ≤20 |
| 凝结时间 h | 贯入阻力达到0.5 MPa时，3～5 h |
| 导热系数 W/m·K | ≤0.93 |
| 抗压强度 MPa | ≥5.0 |
| 粘结强度 MPa | ≥0.20 |
| 抗冻性25次 % | 质量损失≤5；强度损失≤20 |
| 收缩值mm/m | ≤1.1 |

表4.1.5—3砌块墙体抹面砂浆性能

| 项 目 | 抹 面 砂 浆 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 外 墙 | 内 墙 |
| 干密度 ㎏/m3 | 水泥砂浆≤1800； | 石膏砂浆≤1500 |
| 分层度 ㎜ | 水泥砂浆≤20 |  |
| 凝结时间 h | 水泥砂浆：贯入阻力达到0.5 MPa时，3～5 h | 石膏砂浆：初凝≥1，终凝≤8 |
| 导热系数 W/m·K | 水泥砂浆0.93 | 石膏砂浆0.76 |
| 抗压强度 MPa | 水泥砂浆：≥5.0 | 石膏砂浆≥4.0 |
| 粘结强度 MPa | 水泥砂浆：≥0.20 | 石膏砂浆≥0.30 |
| 抗冻性25次 % | 水泥砂浆：质量损失≤5 | 强度损失≤20 |
| 收缩性能 | 水泥砂浆：收缩值≤1.1㎜/m | 石膏砂浆收缩率≤0.06% |

4.1.6  砌块隔墙隔声性能及耐火性能分别按附录A和附录B采用。

4.2  材料计算指标

4.2.1  加气混凝土的强度标准值、强度设计值应按表4.2.1的规定采用。

表4.2.1加气混凝土抗压、抗拉强度标准值、设计值   （N/mm2）

| 强度种类 | 符号 | 强度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 |
| 抗压强度(标准值/设计值) | fck/fc | 1.8/1.28 | 2.40/1.71 | 3.50/2.5 | 5.20/3.71 |
| 抗拉强度(标准值/设计值) | ftk/ft | 0.16/0.11 | 0.22/0.15 | 0.31/0.22 | 0.47/0.33 |

4.2.2  加气混凝土的弹性模量应按表4.2.2采用

表4.2.2加气混凝土的弹性模量EC (N/mm2)

| 品 种 | 强度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 |
| 水泥、石灰、砂加气混凝土 | 1700 | 1900 | 2300 | 2300 |
| 水泥、石灰、粉煤灰加气混凝土 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 |

4.2.3  加气混凝土的泊松比取0.20，线膨胀系数取8×10-6/℃。

4.2.4  砂浆龄期为28d的砌体抗压强度设计值f、沿通缝截面的抗剪强度设计值fv和

砌体弹性模量E应根据砂浆强度等级分别按表4.2.4-1～4.2.4-3的规定确定。

当砌块高度小于250mm且大于180mm、长度大于600mm时，其砌体抗压强度f应乘以块型修正系数C，C值应按下式计算：

C＝0.01×h12l1≤1.0                          (4.2.4)

式中：h1——砌块高（mm）

l1——砌块长度（mm）

表4.2.4-1每皮高度250㎜的砌体抗压强度设计值f（N/mm2）

| 砂浆强度等级 | 加气混凝土强度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 |
| M2.5 | 0.67 | 0.90 | 1.33 | 1.95 |
| ≥M5 | 0.73 | 0.97 | 1.42 | 2.11 |

表4.2.4-2砌体沿通缝截面的抗剪强度设计值fv（N/mm2）

| 砂浆强度等级 | fv |
| --- | --- |
| M2.5 | 0.03 |
| ≥M5.0 | 0.05 |

表4.2.4-3每皮高度250㎜的砌体弹性模量E (N/mm2)

| 砂浆强度等级 | 加气混凝土强度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 |
| M2.5 | 1100 | 1480 | 2000 | 2400 |
| ≥M5 | 1180 | 1600 | 2200 | 2600 |

4.2.5  砌体的自重标准值按加气混凝土标准干密度乘1.4系数。

5  砌体结构计算

5.0.1  砌块砌体结构应按承载力极限状态设计，并满足正常使用极限状态的要求。

受压砌体还应满足允许高厚比的要求。

5.0.2  构件按承载能力极限状态设计时，应符合下式要求：

γOS≤1γRAR(⋅)                              （5.0.2）

式中：γ0 ——结构重要性系数；对安全等级为一级、二级、三级的结构构件可分别

取1.1、1.0、0.9；

S——荷载效应组合的设计值；分别表示构件的轴向力设计值N，剪力设计值V；

R（·）——结构构件的抗力函数；

γRA ——加气混凝土构件的承载力调整系数，可取1.33。

5.0.3  轴心或偏心受压构件的承载力应按下式验算：

N≤0.75ϕafA                                （5.0.3）

式中：N —— 轴向压力设计值；

ϕ—— 受压构件的纵向弯曲系数，按本规程第5.0.5条采用；

α —— 轴向力的偏心影响系数，按本规程第5.0.6条采用；

f —— 砌体抗压强度设计值，按本规程第4.2.4条采用；

A —— 构件截面面积；

5.0.4  按荷载设计值计算的构件轴向力的偏心距e，不应超过0.5y，其中y为截面重

心到轴向力所在方向截面边缘的距离。

    - 受压构件的纵向弯曲系数φ，可根据构件的高厚比β值乘以1.1后，按表5.0.5

采用。构件的高厚比β应按下式计算：

β=H0h                                 （ 5.0.5）

式中：HO——受压构件的计算高度，按国家现行《砌体结构设计规范》GB50003中的

有关规定采用；

h——矩形截面的轴向力偏心方向的边长；当轴心受压时为截面较小边长。

表5.0.5 受压构件的纵向弯曲系数ϕ

| 1．1β | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 0．93 | 0．89 | 0．83 | 0．78 | 0．72 | 0．66 | 0．61 | 0．56 | 0．51 | 0．46 | 0．42 | 0．39 | 0．36 |

    - 对于矩形截面，根据轴向力的偏心矩e，轴向力的偏心影响系数α应按下式计

算：

a=11+12(eh)2                                 （5.0.6—1）

式中 ：e——轴向力的偏心矩。

当墙体厚度h＜200mm时, 式（5.0.6—1）的α值应乘以修正系数η，η 应按下式验算：

η=1−0.9(2eh−0.4)≤1                           （5.0.6—2）

5.0.7  在梁端下设置刚性垫块时，垫块下砌体的局部受压承载力N应按下式计算：

N ≤0.75afAL                                （5.0.7）

N＝N1+N0

式中 N1 ——梁端支承压力设计值；

N0——上部传来作用于垫块上的轴向力设计值；

α——轴向力对垫块下表面积重心的偏心影响系数，按本规程第5.0.6条采用；

AL ——垫块面积。

5.0.8  砌体沿通缝的受剪承载力应按下式验算：

V ≤0.75（fv+0.2σ0 ）A                       （5.0.8）

式中 V—— 剪力设计值

fv—— 砌体沿通缝截面的抗剪强度设计值，按本规程第4.2.4条采用；

σ0——永久荷载设计值产生的平均压应力；

A —— 受剪截面面积。

5.0.9  砌块墙体的高厚比β应符合下列规定：

β=HOh≤μ1μ2[β]                           （5.0.9）

式中   μ1—非承重墙［β］的修正系数，取1.3；

μ2—有门窗洞口墙［β］的修正系数，按第5.0.10条采用；

［β］—墙的允许高厚比，应按表5.0.9采用。

注：当墙高H大于或等于相邻横墙间的距离S时，应按计算高度H0＝0.6S验算高厚比。

表5.0.9 墙的允许高厚比［β］值

| 砂浆强度等级 | ≥M5.0 | M2.5 |
| --- | --- | --- |
| [β] | 20 | 18 |

5.0.10  有门窗洞口墙的允许高厚比［β］的修正系数μ2可按下式计算：

μ2=1−0.4bsS                                    （5.0.10）

式中： bs — 在宽度S范围内的门窗洞口宽度；

S — 相邻横墙之间的距离。

当按公式（5.0.10）算得的μ2值小于0.7时，仍采用0.7。