9  质量验收与检验

9.1  主控项目

9.1.1   砌块砌体、墙体抹灰、屋面工程所使用的材料应具有产品质量证明书，进场复检报告。

9.1.2   砂浆的品种、强度等级应符合设计和相关标准规范要求。

9.1.3   砌体水平灰缝的砂浆饱满度，应按净面积计算不得低于90%；竖向灰缝饱满度不得低于80%；不得出现瞎缝、透明缝。

9.1.4   墙体拉结筋留设间距、长度应符合设计要求，留设位置间距偏差不得超过±50mm。

9.1.5   砌块墙抹灰面层应平整、光滑，不得空鼓、开裂。

9.2  一般项目

9.2.1  砌块尺寸允许偏差和外观质量应符合GB11968《蒸压加气混凝土砌块》的有关规定。

9.2.2  承重墙砌体一般尺寸允许偏差应符合表9.2.2的规定。

承重墙砌体一般尺寸允许偏差               表9.2.2

|  | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置偏移 |  |  | 10 | 用经纬仪或尺检查，或用其他测量仪器检查 |
| 2 | 垂 直 度 | 每 层 |  | 5 | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全 高 | ≤10m | 10 | 用经纬仪、吊线或尺检查，或用其他测量仪器检查 |
|  |  |  | >10m | 20 |  |
| 3 | 楼面标高 |  |  | ±15 | 用水平仪或尺检查 |
| 4 | 表面平整度 |  |  | 8 | 用2m靠尺或楔形塞尺 |
| 5 | 门窗洞口高宽（后塞口） |  |  | ±5 | 用尺检查 |
| 6 | 外墙上、下窗口偏移 |  |  | 20 | 以底层窗口为准，用经纬仪或另线检查 |
| 7 | 水平灰缝垂直度 |  |  | 10 | 用10m线和尺寸检查 |

9.2.3  填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表9.2.3的规定。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差         表9.2.3

|  | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏移 |  | 10 | 用尺检查 |
| 2 | 垂直度 | ≤3m | 5 | 用2m托线板或吊线、尺检查 |
|  |  | >3m | 10 |  |
| 3 | 表面平整度 |  | 8 | 用2m靠尺或楔形塞尺检查 |
| 4 | 门窗洞口高宽（后塞口） |  | ±5 | 用尺检查 |
| 5 | 外墙上、下窗口偏移 |  | 20 | 用经纬仪或另线检查 |

  - 验收资料

9.3.1  砌体工程验收前，应提供下列文件和记录：

1  施工执行的技术标准；

2  原材料的合格证书、产品性能检测报告；

3  混凝土和砂浆配合比通知单；

4  混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单；

5  施工记录；

6  各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

7  施工质量控制资料；

8  重大技术问题的处理或修改设计的技术文件；

9  砌体工程的观感质量总体评价；

10 其他必须提供的资料。

9.3.2  砌体工程和屋面工程检验批验收时，其主控项目应全部符合本规程的规定；一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规程的规定，或偏差值在允许偏差范围以内。

9.3.3  砌筑工程、抹灰工程和屋面工程的检验批划分和检查数量应按GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50203《砌体工程施工质量验收规范》、GB50207《屋面工程质量验收规范》、GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定执行。

9.3.4  对出现有裂缝等质量问题的砌体应按下列情况进行验收：

1  对有可能影响结构安全性或主要使用功能的，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；

2  对不影响结构安全性或主要使用功能的，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的，应进行处理。

- 附录 A   加气混凝土隔墙隔声性能

表A    蒸压加气混凝土隔声性能见表

注：加气混凝土（除注明者外）干密度均为5.0KN/m3。

附录B    蒸压加气混凝土耐火性能

表B    蒸压加气混凝土砌块耐火性能表

| 加气混凝土砌块品种 | 体积密度级别 | 厚度（㎜） | 耐火极限（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥、石灰、粉煤灰为原材料 | B06 | 100 | 6 |
|  |  | 200 | 8 |
| 水泥、石灰、砂为原材料 | B05 | 150 | >4 |
|  |  | 100 | 3 |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”

2  条文中指明按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

蒸压加气混凝土砌块工程技术规程

DB42/T268—2011

条文说明

- 前   言

- 目   次

1 总则……………………………………………………………………

3 基本规定………………………………………………………………

4 材料及材料计算指标…………………………………………………

5 砌体结构计算…………………………………………………………

6 热工设计………………………………………………………………

7 建筑构造………………………………………………………………

8 砌块施工………………………………………………………………

9 质量验收与检验………………………………………………………

- 1  总 则

1.0.1  我国自1965年从瑞典Siporex公司引进加气混凝土砌块生产线，1967年在北京建厂投产以来，砌块的研究、生产和应用发展较快。根据有关部门2010年统计，湖北地区蒸压加气混凝土生产企业61家，生产能力981万m3，销量达773万m3，武汉地区每年工程应用量达一百万立方米以上，已成为房屋建筑的主要墙体材料。

但是，在工程应用实践中亦暴露出一些问题，如产品质量波动较大，设计、施工不尽合理、（配套）材料没有形成系统，墙体非结构因素裂缝在工程中不同程度出现。

为了更好地推广和应用砌块，充分发挥材料的优点，进一步提升建筑的质量和安全，做到技术先进、经济合理、促进建筑节能，是本规程的编制目的。

1.0.2  本规程对砌块的应用限于一般工业及民用建筑的非承重墙，砌块自保温墙、砌块隔热屋面、砌块承重多层建筑等。

本规程对砌块、专用砂浆、设计与构造、热工设计、砌块施工等质量要求和验收做了规定。

1.0.3、1.0.4  本条文是应用砌块的前提和工程质量标准。本条文所指的标准或规范，均是质量要求的最低要求，低于质量的产品和工程质量要求的工程质量均为不合理。

砌块是一种多功能多用途材料，根据其用途不同，均应达到相应的功能和质量要求，按照相应的规范标准实施和检查。

3 基本规定

3.0.1  砌块长期处于受水浸泡时，强度降低，在有出现0℃以下地区，易出现局部冻融破坏，对于浓度较大的二氧化碳，以及酸碱环境易损坏砌块。加气混凝土耐火性能较好，但在高温环境下采用，砌块易开裂。

3.0.2  控制砌块施工时存放时间和含水率是减少收缩裂缝的一项重要的有效措施，一般控制在20％以内，这已为工程实践证明。

3.0.3  砌块轻质多孔，吸水量大且吸水速度先快后慢，工程实践证明，传统的砌筑与抹面砂浆会严重导致墙面开裂、空鼓，国内工程实践证明应采用配套的专用砂浆。非承重墙（包括框架填充墙、砌块自重墙）和砌块承重墙配套专用砂浆强度等级是根据国家标准“墙体材料应用统一技术规范”GB50547—2010和“建筑抗震设计规范”GB50011—2010等有关规范要求确定的。

3.0.4  根据国家标准“墙体材料应用统一技术规范”GB50547和夏热冬冷地区围护结构热工设计要求，确定砌块密度和强度等级要求，兼顾砌块导热系数和强度要求，保证非承重砌块墙的功能和质量。B05级优等品强度级别为A3.5,满足本条文规定。砌块承重墙强度不低于A5.0；B07级或B06级优等品满足本条文要求。

3.0.5  根据工程实践和调查，没有做饰面的加气混凝土墙面（尤其外墙）经多年后，由于干湿和冻融循环等环境气候影响，均会有不同程度的损坏。因此，砌块墙做饰面防护是保护砌块墙耐久性的重要措施。

3.0.6  震害经验表明,地震区采用横墙承重的结构，体系其抗震性能优于其它结构布置形式。因此，砌块作为承重墙时，应尽量采用横墙承重体系。同时，参改其它砌体房屋的震害经验，其横墙间距取较小的数值。

3.0.7  根据GB50011—2010规范，湖北大部分城镇抗震设防裂度为6度，仅有竹溪、竹山、房县三地区抗震设房裂度为7度。对于砌块作为承重墙体用于地震区，出于安全考虑，参考其它砌体材料，对横墙承重的房屋，限制其总层数及总高度是必要的，表3.0.7砌块强度级别根据国家标准“蒸压加气混凝土砌块”GB11968—2006确定。

3.0.8  砌块承重房屋的抗震性能还取决于房屋结构的整体性。为了加强砌块墙体内外墙的连接，按照不同烈度设置拉接钢筋。

构造柱是砌体结构防止地震时突然倒塌的有效抗震措施，对于砌块承重的房屋，设置钢筋混凝土构造柱是十分必要的。

3.0.9  为防止或减少砌块房屋在正常使用条件下，由于温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝，控制房屋伸缩缝间距是一项重要措施。

3.0.10  加气混凝土砌块由于强度偏低，不宜直接承担局部受压荷载，因此要采用垫块或圈梁作为过渡。

3.0.11  楼、屋盖处的梁或屋架，必须与相对应位置的墙、柱或圈梁有可靠的连接，以增强房屋的整体性能，提高其抗震能力。

3.0.12  承重加气混凝土砌块房屋，门窗洞口的过梁应采用钢筋砌块过梁（跨度≤900）或钢筋混凝土过梁（跨度较大时）。支承长度均不应小于240㎜。

4  材料及材料计算指标

4.1  材 料

4.1.1～4.1.4  本条系指GB/T 11968－2006《蒸压加气混凝土砌块》和JGJ 12－2008《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》所规定指标。上述规范均是在全国通过大量系统试验研究成果（包括湖北武汉）为支撑的。

所有标准都会被修订，使用本规程的各方均应注意使用标准最新版本。

砌块中水化产物的种类和结构形态直接影响其制品的质量，特别是力学性能和变形性能，以托贝莫来石和低钙水化硅酸钙为主的加气混凝土水化产物较多，且粉煤灰颗粒水化形成的大量托贝莫来石和低钙水化硅酸钙相互穿插搭接，紧密结合，强度较高、收缩率较小，抗碳化、抗冻性较好。该规定系根据扫描电镜分析研究确定的。

4.1.5  有关蒸压加气混凝土砌块工程应用的砂浆尚有多种标准文本，其技术要求略有不同。根据工程实践和不同砌体功能要求，参改GB50547、GB50011等标准的相关条文规定，本标准对砌块非承重墙（包括砌块自保温墙）选用《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T283—2010砌筑型类指标；对砌块承重墙（横墙）选用《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890—2001砌筑砂浆类技术指标；对各类砌块墙体抹面亦选用JC890—2001标准指标，水泥砂浆用于外墙抹面，石膏砂浆用于内墙抹面。

4.1.6  砌块墙隔声和耐火性能根据JGJ 17选用。其数据根据试验和理论计算而定。

4.2  材料计算指标

4.2.1～4.2.3  按GB 50068《建筑结构可靠度设计统一标准》，并参照GB 50010《混凝土结构设计规范》及其《条文说明》，依据原JGJ 17《蒸压加气混凝土应用技术规范》的编制背景材料《我国加气混凝土主要力学性能统计分析研究报告》（哈尔滨市建筑设计院1982年10月）、《粉煤灰加气混凝土基本材性试验研究报告》（武汉建筑设计院1981年）、《加气混凝土构件的计算及试验基础》（清华大学抗震抗爆工程研究室科学研究报告集第二集1980年），并考虑到砌块在气干状态（含水率10％）时的实际强度，对加气混凝土抗压、抗拉，强度标准值、设计值按下述原则和方法确定。

1  抗压强度：按正态分布曲线统计分析确定。

① 抗压强度标准值fck：

取其概率分布的0.05分位数确定，保证率为95％。

② 抗压强度设计值fc：

参照《混凝土结构设计规范》GB50010及其条文《条文说明》的可靠度分析，根据安全等级为二级的一般建筑结构构件，按脆性破坏，要求满足可靠度指标，β=3.7，加气混凝土材料分项系数取rf =1.40

２ 抗拉强度：与抗压强度处于同一正态分布曲线，变异系数相同，按抗拉强度与抗压强度相关规律得出：

① 抗拉强度标准值ftk=0.09fck

② 抗拉强度设计值ft=0.09fc

3 弹性模量松泊比：本规程所取指标由JGJ17规程选定（系参照国内科研试验成

果和国外标准而定），指标是根据JGJ17－1984规程而选定。

4.2.4  砌体的抗压强度、抗剪强度和弹性模量。

本条是根据国家行业标准JGJ/T17—2008确定，指标来源根据北京、哈尔滨、武汉、重庆等地有关单位科研成果确定的。

日前我省生产的块材尺寸，一般的高度为250～300㎜，长度为600㎜，厚度按使用要求和承载力确定。影响砌体强度的主要原因是砌块的强度和高度，标准以块高250～300㎜作为标准给出砌体强度。

砌块砌体应优先采用专用砂浆。由于加气混凝土砌块强度不高，试验表明应采用高强度等级的砂浆对其砌体强度增长得不多，强度太低的砂浆又不易保证较大砌块的砌体整体工作性能，故只给出M2.5和M5.0两个砂浆强度等级作为砌体强度正常选用指标，高于M5.0的砂浆强度等级仍按M5.0砂浆采用。

表4.2.4—1中的砌体抗压强度系根据大量科研试验成果确定，以高250㎜、长600㎜砌块为准，按砌体强度与砌块材料立方强度的线性关系给定。

当砂浆强度等级为M2.5时，砌体抗压强度标准值为fk=0.6fck，fck为加气混凝土砌块材料立方抗体压强度标准值。

当砂浆强度等级为M5.0时，砌体抗压强度标准值不fk=0.65fck。

砌体的材料分项系数γf=1.6，将砌体抗压强度标准值除以此材料分项系数即得砌体抗压强度设计值：

当砂浆为M2.5时，f=fkγf=0.375fck；当砂浆为M5.0时，f=fkγf=0.406fck。

当砌块高度小于250㎜、大于180㎜，长度大于600㎜时，其砌体抗压强度按块形变动，需乘以块形修正系数C进行调整。

块形修正系数：      C＝0.01×h12l1≤1.0        只取小于1的C值进行修正。

式中:      h1——砌块高度（㎜）；

l1——砌块长度（㎜）

砌体沿通缝的抗剪强度，系普通砂浆砌体试验的科研试验成果而标定的，见表4.2.4—2。

砌体的弹性模量取压应力等于砌体抗体压强度40%时的割线模量，按试验统计公式计算而得。

5  砌体结构计算

5.0.1、5.0.2  承载能力极限状态设计的一般计算式按照《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的原则确定。并专为加气混凝土构件设定，承载力调整系数γRA（=1.33）。

5.0.3  轴心和偏心受压构件的承载力计算式与原规程中的相同，也与现行《砌体结构设计规范》GB50003的同类计算相似。

5.0.4  加气混凝土砌体的大小偏心受压试验表明，大小偏心受压破坏的界限偏心距在e=(0.48~0.51)y范围内。当e0.5y时，砌体的一侧出现拉应力，极限承载力很低，且破坏突然，设计时应加以限制。

5.0.5  根据长柱砌体的试验结果，加气泚砌体的纵向弯曲系数ϕ与砖砌体（砂浆M2.5）的数值相近。根据构件高厚比β值确定系数ϕ的方法，与《砌体结构设计规范》GB50003中的相应条款相同。

β的修正值取为1.1，参考GB50003的规定，并通过试算和对比试验结果后确定。构件的计算高度H0，按规范GB50003中的有关规定取用。

5.0.6  加气混凝土短柱砌体的偏心受压试验证明，偏心影响系数值与砌体和砂浆强度的关系不大，且与砖砌体的相应值吻合，故可采用规范GB50003中相应的计算式。

5.0.7  由于加气混凝土本身强度较低，梁端下应设置刚性垫块。加气混凝土砌体的试验表明，其局部承压强度较砌体抗压强度(f)提高有限。

5.0.8  砌体沿通缝受承载力计算按照JGJ/T17—2010确定。该剪力设计值计算式依据科研试验成果。按照《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的原则，由JGJ—84标准原公式推导变换得出。

5.0.9、5.0.10  验算高厚比β的计算式同《砌体结构设计规范》GB50003。允许高厚比[β]参照相关规范和工程经验确定。

6  热工设计

6.1  一般规定

6.1.1  本条是加气混凝土围护结构热工设计的基本原则和方法的规定，在同一建筑中，从满足保温、隔热和节能要求出发，求得的加气混凝土外墙和屋面的保温层厚度可能不同，实际使用时，应取其中的最大厚度。

6.1.2  本条规定了材料的导热系数和蓄热系数设计计算值计算方法。根据目前加气混凝土生产和应用中有代表性的密度等级、使用情况、有无灰缝影响及含水率等，对加气混凝土围护结构材料热工性能有主要影响的计算参数——导热系数和蓄热系数计算值的规定，以便使计算结果具有可比性和一定程度的准确性，并更接近实际应用效果。

6.2  热工设计

6.2.1  对加气混凝土围护结构(主要包括外墙和屋面)的传热系数K值和热惰性指标D值，应符合本地区现行节能设计标准的有关规定，因近年来我省建筑节能迅速发展，对围护结构保温、隔热的要求不断提高，武汉已先行实施节能65％的居住建筑节能设计标准，JGJ134-2010的居住建筑节能设计标准已发布，《公共建筑节能设计标准》GB50189也已实施。为了适应这种不断发展变化的形势需要，作出本条规定。满足相关节能标准要求的保温厚度，以及满足《民用建筑热工设计规范》GB50176要求的低限保温、隔热厚度的规定。规定了加气混凝土外墙和屋面传热系数K值、热惰性指标D值，以及外墙中存在钢筋混凝土梁、柱等热桥情况下外墙平均传热系数的计算方法。

6.2.2  本表所列砌筑专用保温砂浆砌筑的不同厚度、不同干密度级别加气混凝土墙体的传热系数K值和热惰性指标D值，供参考选用。

6.2.3  本表所列普通砌筑专用砂浆砌筑的不同厚度、不同干密度级别加气混凝土墙体的传热系数K值和热惰性指标D值，供参考选用。

6.2.4  我省属于夏热冬冷地区，夏季有隔热的要求出发，对加气混凝土外墙和屋面能够满足《民用建筑热工设计规范》GB50176隔热要求的厚度列出数据，但还应与满足建筑节能设计标准要求的计算厚度进行比较，取其中的最大厚度。

6.2.5  本表所列不同厚度、不同干密度级别加气混凝土屋面的传热系数K值和热惰性指标D值，供参考选用。

6.2.6  本条还有另一种做法，即在屋面板上先做找坡层和防水层，再将加气混凝土块铺设在防水层上面，然后再做刚性防水层或其他防水层，实质上是一种倒置屋面。这种做法有利于加气混凝土内部潮湿的散发，对改善屋面的保温、隔热性能和保护防水层有利。

6.2.7  为避免加气混凝土复合屋面冬季内部冷凝受潮，降低保温效果，并引起防水层损坏，作出本条规定。

7 建筑构造

7.1 一般规定

7.1.1  建筑外墙防水是建筑使用功能的基本要求，对保证建筑保温隔热性能，建筑物的耐久性以及人居环境至关重要。

湖北雨量充沛，武汉降水量约1269㎜，基本风压0.35KN/㎡，外墙防水应设置在迎水面。根据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144规定，我国外墙外保温为独立的整体保温系统，采用涂料或块材饰面时，防水层设置在找平层与保温系统之间，采用幕墙饰面时，幕墙直接固定在单独结构层上，防水层与幕墙层无粘结要求。设计和施工应符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235—2011规定和国家和中南地区建筑标准设计图集10J121和11ZJ103。

7.1.2  摄氏零度以下加气混凝土外表受潮结冰，会封闭砌块内部水分向外迁移，在砌块表层会产生较大破坏应力，加气混凝土砌块抗体拉强度低（约0.3～0.5MPa），因此局部冻融易产生分层剥离。

7.1.3  加气混凝土强度低，如在砌块墙上安装卫生设备、热水器、空调等重物，为了安全和保证建筑立面的设计效果，应在建筑设计时统一考虑管线支架等重物时，应采用加强措施，保证牢固可靠，如穿墙螺栓夹板锚固等。

由于加气混凝土属多孔轻质混凝土，潮湿季节空气湿度较大，会吸入一定的水分，同时加气混凝土的PH值约9-11范围，对未经防锈处理的金属件会有锈蚀作用。

7.1.4 为了保证各类不同功能的砌块墙应采用相应的配套专用砂浆。

7.1.5  混凝土与普通混凝土两种材料物理力学性能特征不同，尤其在材料的强度、弹性模量、吸水率、收缩值存在差异，因此砌块墙应采用相应构造做法，可参照国家和地方建筑标准设计执行。

7.2建筑构造措施

7.2.1～7.2.8  建筑构造措施是根据我国建筑工程设计现行相关标准《蒸压加气混凝土建筑应用技术规范》JGJ/T17—2008、《墙体材料应用统一技术规范》GB50574—2010、《建筑抗震设计规范》GB50011—2011规定、《中南地区工程建设标准设计》11ZJ103以及湖北武汉地区大量加气混凝土砌块工程实践经验确定。主要是满足强度、抗震安全性、防开裂和抗渗漏功能。

8  砌块工程

8.1 一般规定

8.1.2  加气混凝土砌块强度较低，碰撞易碎，吸湿性相对较大，特作此规定。

8.1.3  加气混凝土砌块随着含水量的降低会产生较大的收缩变形,一般干缩率为0.3～0.45mm/m。由于原料和工艺条件差异，各厂家砌块干缩性差异较大，故应注意选择密实度好的砌块。干缩变形的特征是早期发展较快，如将砌块放置28d，能完成约50%的干缩变形，可有效控制干缩裂缝和保证砌体强度。

8.1.4  工程实践证明，控制砌块在砌筑时的含水率是减少收缩裂缝的一项有效措施。砌筑前浇水是为了使其与砌筑砂浆有较好的粘结。根据经验，施工时加气混凝土砌块的含水率控制在10%～15%比较适宜，砌块含水深度以表层8～10mm为宜，通常情况下在砌筑前24h浇水，浇水量应根据施工当时的季节和干湿温度决定，由表层含水深度控制。

8.1.5  加气混凝土砌块属于多孔建筑材料，冬期含水含潮低温施工对砌体的强度影响明显，且目前加气混凝土砌块冬期施工的经验较少，为慎重起见，暂规定承重砌块墙体不宜冬期施工。

8.1.6  砌块墙砌筑后灰缝会产生压缩变形，控制每天浇筑高度和顶砌前的静置时间可有效减小灰缝压缩变形的影响。

8.1.7  不同干密度和强度等级的砌块以及其他块材的性能指标均不相同，故不应混砌。

8.2  砌块砌筑施工

8.2.1  作业条件应满足以下要求：

1 本条的规定是为了保证砌体与基层良好的连接，以及便于墙体水平灰缝的调平。

2 弹出标高线，以利于水平灰缝的控制。放线确定墙体位置，是确定建筑平面的基础工作。

3 竖皮数杆拉水平线，是控制好水平灰缝的平直及厚度的重要手段。

8.2.2  采用满铺满挤法砌筑，能有效保证砂浆饱满度。错缝搭砌，是增强砌体的整体性，保证砌体强度的重要措施，要求必须做到。

8.2.3  内外墙体同时砌筑是加强砌体整体性的重要措施，在地震区尤为必要。根据工程实际调查，砌块砌筑的临时间断处留“马牙槎”，后塞砌块的竖缝大部分灰缝不饱满，留成斜槎可避免此问题。

8.2.4  砌体灰缝要求饱满度,是墙体有良好整体性的必要条件。铺灰长度对砌体的抗剪强度影响明显，气温越高，铺浆后砌筑间隔时间越长，影响程度越大。

8.2.5  加气混凝土砌块比空心砖、普通砖等砌块大，故其对砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度的规定稍大一些。灰缝过厚过宽，不仅浪费砂浆，而且砌体灰缝收缩也将加大，不利于砌体裂缝的控制。

8.2.7  在加气混凝土墙体、屋面上钻孔镂槽，一定要使用专用工具。乱剔、乱凿容易破坏墙体，影响其受力性能。在门窗洞口两侧，因门窗开闭经常受撞击，故不得采用零星小块砌筑。

8.2.8  此条规定是为了保证填充墙体与相邻的承重结构（墙或柱）有可靠的连接。

8.2.9  墙体开槽后，会影响墙体的力学性能及整体性，应采取加强措施。

8.2.10  外墙孔洞的补砌不仅影响墙体的整体性，而且还会影响建筑物的使用功能（如产生裂缝、渗漏、热桥等），施工中应予以注意。

8.2.11  强调墙体砌筑后养护要求。

8.3 墙体抹灰施工

8.3.1 抹灰施工前应满足以下条件：

4  抹灰时环境温度过低会影响抹灰砂浆强度。

8.3.2  为控制加气混凝土墙体含水率太高引起的收缩裂缝，在墙体砌筑完成后不应立即抹灰，这样有利于排除加气混凝土块内水分，加速完成收缩过程。

8.3.3  此条也是为了控制砌体灰缝压缩变形和含水率对后续抹灰施工的不利影响。

8.3.4  加气混凝土制品为封闭型的结构，表面因钢丝切割破坏了原来的气孔，并有许多渣末存在。其表面的初始吸水快，而向制品内的吸水速度缓慢，因此在饰面前应作界面处理，方法是多样的，如可以刷界面处理剂，也可以用专用砂浆刮糙。界面处理的作用是不使加气混凝土制品过多吸取抹灰砂浆中的水分，而使砂浆在未充分水化前失水而形成空鼓开裂，同时也能增强抹灰层与墙体的粘接力。一次性抹灰厚度较厚易于开裂，分层抹灰是避免此类开裂现象的有效措施。

8.3.5～ 8.3.6  在施工中，为防止墙面抹灰开裂，对抹灰砂浆原材料、配合比、计量、混料应严格要求。

8.3.7  清理基层是控制抹灰层出现开裂、空鼓和脱落的重要手段。

8.3.9  抹灰层厚度过大时，容易产生空鼓、脱落等质量问题；不同材料基体交接处，由于吸水和收缩性不一致，接缝处表面的抹灰层容易开裂。上述情况均应采取加强措施，以切实保证抹灰工程质量。

8.4 屋面工程

8.4.3  主要是避免产生热桥。

8.4.5  雨雪天施工会使保温层中的含水率增大，导致防水层起鼓破坏。大风天气施工难以确保质量和人身安全。

9 质量验收与检验

9.3.4  砌体裂缝控制是涉及材料生产、设计、施工、检测，监理等多方面的因素，是一个系统工程，只要一个环节控制不当，砌体裂缝还是会出现的。这里列出《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的相关验收标准，对验收工作是很有必要的。

意见反馈至武汉市墙体材料改革办公室：

联系人：童明德                 何世全

地 址：武汉市建设大道715号    硚口区京汉大道508号

邮 编：430015                  430022

电 话：027—85751318            027—85812409

E-mail:  whtmd510@sohu.com      hesq027@163.com

QQ:   778577202                 475146536