附件

保温板材专用粘结砂浆等6项配合比

计量单位：m3

| - 编号 |  | - 1128 | - 1129 | - 1130 | - 1131 | - 1132 | - 1133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  | - 保温板材专用粘结砂浆 | - 保温砂浆 |  | - 抗裂砂浆 | - 加气混凝土专用 |  |
|  |  |  | - 胶粉聚苯颗粒 | - 玻化微珠 |  | - 砌筑砂浆 | - 抹灰砂浆 |
| - 名称 | - 单位 | - 数 量 |  |  |  |  |  |
| - 保温板材粘结砂浆粉料 | - kg | - 1479.0000 |  |  |  |  |  |
| 聚苯颗粒胶粉料 | kg |  | - 177.4800 |  |  |  |  |
| 聚苯颗粒 | m3 |  | - 1.2600 |  |  |  |  |
| 玻化微珠保温砂浆粉料 | kg |  |  | - 561.0000 |  |  |  |
| 抗裂砂浆粉料 | kg |  |  |  | - 1377.0000 |  |  |
| 加气混凝土 砌筑专用砂浆胶结料 | kg |  |  |  |  | 357.0000 |  |
| 加气混凝土 抹灰专用砂浆胶结料 | kg |  |  |  |  |  | 357.0000 |
| 中粗砂(损耗2%+膨胀1.18) | m3 |  |  |  |  | 1.0500 |  |
| 中细砂(损耗2%+膨胀1.18) | m3 |  |  |  |  |  | 1.0500 |
| 水 | m3 | 0.2200 | - 0.2100 | - 0.3500 | - 0.2500 | 0.2300 | - 0.2400 |