附件：

2011年全市预拌混凝土

生产企业专项检查情况汇总表

一、较好企业

| 序号 | 企业名称 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青岛磊鑫混凝土有限公司 | 90 |
| 2 | 西麦斯（青岛）有限公司 | 90 |
| 3 | 青岛北苑混凝土有限公司 | 90 |
| 4 | 中交一航局二公司砼分公司（胶南站） | 90 |
| 5 | 青岛土木建工集团混凝土工程有限公司 | 90 |
| 6 | 青岛正大建材有限公司 | 85 |

二、存在问题较多企业

| 序号 | 企业名称 | 存在的主要问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛天建实业有限公司 | 料场未封闭；废水废渣未回收再利用；标准养护室不符合要求；仪器设备超期未检定；未进行内部评审和合同评审。 | 45 |
| 2 | 青岛万福混凝土制品有限公司普集路分站 | 所有仪器设备均未标定；生产厂区环境条件差；质量控制过程无原始记录。 | 60 |
| 3 | 青岛珩福源 实业有限公司 | 料场未封闭、废水废渣未回收再利用；原材料部分进场未按批次检验；部分仪器设备未检定。 | 60 |
| 4 | 青岛路桥混凝土有限公司 | 质量控制过程记录不齐全；水泥养护箱未达到试验标准要求；生产现场未达到绿色环保生产标准要求。 | 70 |
| 5 | 青岛信达荣昌基础建设有限公司城阳站 | 分站未进行备案；部分原材料检验批无法追溯；标养室水温控制超标；料场封闭不彻底隔墙高度不够，上料仓未封闭，原材料混堆。 | 70 |
| 6 | 青岛华鼎建材有限公司 | 上料仓无封闭；料场无覆盖；现场存有大量污水、淤泥、废料；原材料混堆；部分仪器设备不在使用状态；温湿度记录不真实。 | 75 |
| 7 | 青岛铁厦混凝土有限公司 | 合同未备案；部分检测仪器设备未标定；生产现场未达到绿色环保生产标准要求。 | 75 |