东莞市混凝土预制构件生产企业

设立试验室基本要求

一、人员要求

（一）试验室主任应具有3年以上从事预制构件生产工作经历并具有相应专业中级以上技术职称。

（二）试验室检测人员中从事检测工作3年以上并具有初级以上技术职称的不少于3人，持有省级建设主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证人数不少于6人。检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称。

二、场地及环境

（一）水泥、砂、石物理和化学性能检测、钢材力学性能检测试验场地总面积不少于200 m2。

（二）水泥、混凝土的标准养护室面积不少于30 m2，温度20℃±1℃，相对湿度大于95%。

（三）水泥、粉煤灰、矿渣粉、外加剂、砂和石等的专用留样室面积不少于30 m2。

三、 仪器设备

（一）计量仪器和检测设备的配备应满足生产过程检测和出厂产品检测的需要。各类检测至少应配置的仪器设备应符合以下要求：

1、水泥物理性能

300kN压力机、水泥抗折机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、振实台、凝结时间测定仪、比表面积测定仪、沸煮箱、天平、水泥恒温恒湿标准养护箱。

2、混凝土性能

2000kN压力机（I级）、60L强制式混凝土搅拌机、振动台、抗渗仪、含气量测定仪、压力泌水仪、贯入阻力仪、天平、坍落度筒、维勃稠度仪（干硬性混凝土）、电子称或磅称。

3、砂、石物理性能

砂石震筛机、砂石筛、烘箱、天平、针片状规准仪、压碎指标测定仪、移液管、滴定管、容量瓶、比重瓶。

4、混合材性能

负压筛、天平、跳桌、水泥净浆搅拌机、万分之一分析天平、马福炉。

5、外加剂性能

60L强制式混凝土搅拌机、振动台、含气量测定仪、压力泌水仪、贯入阻力仪、天平、PH酸度计。

6、钢材力学性能

300kN万能试验机、1000kN万能试验机、打点机、游标卡尺、钢筋反复弯曲机。

7、各类产品质量检测

（1）根据各类产品的检测需要配置相应的检测仪器设备。
     （2）计量仪器、检测设备的检定应由有资质的计量检定部门进行，并应出具有效的计量检定合格证书、校验证书。试验室应对计量仪器、检验设备建立符合国家规定的档案、检定周期表和日常使用、维修、管理及校验的文件记录。计量仪器检测设备应在有效期内使用。

四、 检测能力

（一）企业试验室的检测能力应与企业的生产范围及能力相适应。
    （二）各类检测至少应包括以下参数：
    1、砂、石等物理力学性能检测
     （1）砂的检测内容为：含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、堆积密度、氯离子含量。
     （2）石的检测内容为：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值指标、表观密度、含水量。
    2、水泥性能检测
    水泥的检验内容为：胶砂强度、细度（比表面积）、标准稠度、凝结时间、安定性。
    3、拌合物性能检测
    拌合物性能检验内容为：坍落度、含气量、贯入度、容重、水灰比。
    4、混凝土的物理力学性能检测
    混凝土的物理力学性能检验内容为：抗压、抗折（市政工程）、抗渗。
   5、混凝土外加剂检测
    混凝土外加剂检测内容为：凝结时间差、密度、水泥净浆流动度、抗压强度比、PH值、减水率、泌水率、含气量、含固量、氯离子含量。
   6、掺合料的检测
     掺合料的检测内容为：烧失量、细度、需水量比、含水率、安定性、活性指数、均匀性、三氧化硫含量。
   7、建筑钢材力学性能检测
    钢材力学性能检测内容为：屈服强度、抗拉强度、延伸率、冷弯及反复弯曲。
    8、混凝土预制构件结构检测
    预制构件应按标准图或设计要求的检测参数及检测指标进行结构性能检测。检测内容按国家现行施工质量验收规范。
    9、有其它检测要求的管桩、市政、道路、桥梁等工程或其它新型预制构件，检验内容按照图集、设计要求和国家有关的验收标准，由企业提供检测能力分析表，申报核验。
    （三） 检测方法应符合国家有关标准、规定，应有与试验室工作有关的、满足国家相关标准的指导书、手册和参考数据供工作人员使用。

（四）需配备的有关标准

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204 |
| 2 | 《预拌混凝土》GB/T14902-2003 |
| 3 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002 |
| 4 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 |
| 5 | 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 |
| 6 | 《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T50082-2009 |
| 7 | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 |
| 8 | 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 |
| 9 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 |
| 10 | 《预拌混凝土生产质量管理技术规程》DBJ/T15-74-2010 |
| 11 | 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 |
| 12 | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T8074-2008 |
| 13 | 《水泥强度快速检验方法》JC/T738-2004 |
| 14 | 《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T1345-2005 |
| 15 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB1346-2001 |
| 16 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2008 |
| 17 | 《水泥胶砂强度检验方法》（ISO法）GB/T17671-1999 |
| 18 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005 |
| 19 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 |
| 20 | 《建筑用砂》GB/T14684-2001 |
| 21 | 《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2001 |
| 22 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 |
| 23 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005 |
| 24 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008 |
| 25 | 《混凝土用水标准》JGJ63-2006 |
| 26 | 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 |
| 27 | 《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010 |
| 29 | 《金属材料线材反复弯曲试验方法》GB/T238-2002 |
| 30 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 |
| 31 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008 |
| 32 | 《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223-2002 |
| 33 | 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003 |
| 34 | 生产用各类构件产品技术标准 |