| 高明区 | 1 | 典洋机械有限公司高明厂厂房 | 钢筋原材 | 带肋 |  |  | 16、18、25 | 拉伸性能、弯曲性能 | 合格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 光圆 |  |  | 10 | 拉伸性能、弯曲性能 | 合格 |  |
|  | 2 | 佛山市班格混凝土有限公司 | 水泥 |  |  |  | P.0、42.5R | 细度、凝结时间、安定性、强度 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 |  |  |  | C25 | 抗压强度 | 29.9MPa |  |
|  |  |  | 粉煤灰 |  |  |  | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合C类Ⅱ级粉煤灰的技术要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 |  |  |  | 合格品 | 密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 符合厂控指标要求 |  |
|  |  |  | 碎石 |  |  |  | 5－25mm | 筛分、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砂 |  |  |  | 河砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 合格 |  |
| 三 水区 | 3 | 三水新明珠工程 | 钢筋原材 |  | 带肋 |  | 14、16、18、20 | 拉伸性能、弯曲性能 | 合格 |  |
|  | 4 | 三水区布心下涡十三小区商住楼 | 钢筋原材 |  | 带肋 |  | 12、16、18、20 | 拉伸性能、弯曲性能 | 合格 |  |
|  | 5 | 三水建友混凝土有限公司 | 水泥 |  |  |  | P.0、42.5R | 细度、凝结时间、安定性、强度 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 |  |  |  | C25 | 抗压强度 | 32.8MPa |  |
|  |  |  | 粉煤灰 |  |  |  | F类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫 | 符合F类Ⅱ级粉煤灰的技术要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 |  |  |  | 合格品 | 密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 符合厂控指标要求 |  |
|  |  |  | 花岗岩 |  |  |  | 10-20mm | 筛分、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标 | 合格 |  |
|  |  |  | 砂 |  |  |  | 河砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 合格 |  |
| 南海区 | 6 | 南海区九江雷林第二小学 | 钢筋原材 |  | 带肋 |  | 12、16、20、25 | 拉伸性能、弯曲性能 | 合格 |  |
|  | 7 | 佛山市南海联发路桥工程有限公司小塘混凝土分公司 | 水泥 |  |  |  | P.0、42.5R | 细度、凝结时间、安定性、强度 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 |  |  |  | C35 | 抗压强度 | 47.1MPa |  |
|  |  |  | 粉煤灰 |  |  |  | F类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫 | 符合F类Ⅱ级粉煤灰的技术要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 |  |  |  | 合格品 | 密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 符合厂控指标要求 |  |
|  |  |  | 碎石 |  |  |  | 5～25mm | 筛分、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标 | 合格 |  |
|  |  |  | 砂 |  |  |  | 河砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 合格 |  |
|  | 8 | 南海区九江建卫混凝土有限公司 | 水泥 |  |  |  | P.0、42.5R | 细度、凝结时间、安定性、强度 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 |  |  |  | C25 | 抗压强度 | 36.6MPa |  |
|  |  |  | 粉煤灰 |  |  |  | C类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫、安定性 | 符合C类Ⅱ级粉煤灰的技术要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 |  |  |  | 合格品 | 密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 符合厂控指标要求 |  |
|  |  |  | 碎石 |  |  |  | 10～20mm | 筛分、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标 | 合格 |  |
|  |  |  | 砂 |  |  |  | 河砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 合格 |  |
| 禅 城 区 | 9 | 岭南天地商住项目 | 钢筋原材 |  |  | 带肋 | 14、16、18、20、22、25、28、32 | 拉伸性能、弯曲性能 | 合格 |  |
|  | 10 | 保利香槟花园 | 钢筋原材 |  |  | 带肋 | 14、、22、25、28 | 拉伸性能、弯曲性能 | 合格 |  |
|  | 11 | 佛山市建通混凝土制品有限公司 | 水泥 |  |  |  | P.Ⅱ、42.5R | 细度、凝结时间、安定性、强度 | 符合标准要求 |  |
|  |  |  | 砼 |  |  |  | C30 | 抗压强度 | 47.3MPa |  |
|  |  |  | 粉煤灰 |  |  |  | F类Ⅱ级 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙、三氧化硫 | 符合F类Ⅱ级粉煤灰的技术要求 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂 |  |  |  | 合格品 | 密度、PH值、减水率、凝结时间差 | 符合厂控指标要求 |  |
|  |  |  | 碎石 |  |  |  | 10～20mm | 筛分、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标 | 合格 |  |
|  |  |  | 砂 |  |  |  | 河砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 合格 |  |